## Slide 1: Chap 12
Homo-jonction à semi-conducteur

## Slide 2: Homojonction PN
Composant à réponse non linéaire
Dispositifs redresseur ou « rectifier devices »
2 types pour arriver au « même » résultat:
  Jonction PN (notre propos)
  Jonction à contact Schottky (chapitre suivant)

## Slide 3: Mécanisme de formation de la jonction PN

## Slide 4: Mécanisme de formation de la jonction PN
Accepteur
_-
-
+
Donneur
_-
+
-

## Slide 5: Mécanisme de formation de la jonction PN
Niveau de Fermi aligné:
équilibre thermodynamique
Processus de mise à l’équilibre
1° phase : processus de diffusion
2° phase : Apparition d’un E interne:
équilibre la diffusion
E int
Recombinaison de
paires e-h
eVbi

## Slide 6: Tension de diffusion VD ou « built in potential Vb i »
Définition : différence de potentiel entre la région N et la région P
Equation du courant de trous:
Soit encore
ou
En intégrant de la région N à la région P:
Soit finalement:
Soit
avec

## Slide 7: Champ, potentiel et largeur de zone d’espace (1)
Equation de Poisson:
Dans la région N et P:
-WP
WN

## Slide 8: Champ, potentiel et largeur de zone d’espace (2)
Champ électrique E(x)
Continuité du champ en x=0:
-WP
WN
Eint

## Slide 9: Champ, potentiel et largeur de zone d’espace (3)
Potentiel électrique E(x)
Zone de charge d’espace (ZCE)
-WP
WN

## Slide 10: Attention: tout ce que l’on vient de voir était pour V=0. Lorsque la diode est polarisée par une tension VA sur P, Vbi doit être remplacée par Vbi - VA

## Slide 11: Composant redresseur ?
Force Diffusion
=
Force Electrique
Force Diffusion
<
Force Electrique
Force Diffusion
>
Force Electrique
+
VR>0
Va<0

## Slide 12: Jonction PN sous polarisation
Cette polarisation va rompre l’équilibre entre les forces de diffusion et de conduction: => apparition d’un courant ?
Hypothèses simplificatrices:
  ZCE vide de porteurs
  Faible injection
  Approximation de Boltzmann
  Toute la tension VA appliquée sur la jonction
  Pas de phénomènes de Génération - Recombinaison

## Slide 13: Jonction PN sous polarisation
Approximation de Boltzmann: L’approximation de Boltzmann consiste à dire que la résultante des courants étant faible devant les composantes de ce courant, on considère que l’on est encore en quasi-équilibre et donc que l’équation du courant est encore valide en remplaçant Vd par Vd -Va:
À l’équilibre, courant nul  deux composantes (diff et cond)
s’opposent. Pris à part , l’ordre de grandeur de ces composantes
104 A/cm2 (soit 1A pour diode typique) or en faible injection I
est de l’ordre de qq mA à qq 10 mA

## Slide 14: Densité de porteurs injectés à la frontière de la ZCE
Si Va=0
Si Va

## Slide 15: Variation de la densité de trous injectés en fonction de Va

## Slide 16: Injection de porteurs
En polarisation directe, phénomènes de diffusion
Une fois injectés, les porteurs diffusent

## Slide 17: Distribution des porteurs dans les régions neutres
Une fois les porteurs injectés, ils vont diffuser dans la région neutre et se recombiner avec les porteurs majoritaires
La distribution va être fonction de la géométrie de la région
Les paramètres discriminatoires : la longueur de diffusion LDn,p des électrons et des trous et la largeur des régions neutres dn,p
dn
dp
Distribution des porteurs minoritaires injectés
a: région qcq, b: longue, c:courte,
-WP 0 WN

## Slide 18: Distribution des porteurs dans les régions neutres
Régions longues ( )
Régions courtes ( )
Régions qcq
dn
dp

## Slide 19: Courant de porteurs minoritaires dans les régions neutres
La distribution connue, on peut facilement calculer le courant qui est un courant de diffusion:
Hypothèse : pas de Phénomènes de G-R dans la ZCE
On obtient la formule classique:
JS est le courant de saturation de la diode,
ou courant inverse théorique

## Slide 20: Courant de porteurs minoritaires dans les régions neutres
Régions courtes
Régions longues
Régions qcq
-WP 0 WN
a: région qcq, b: longue, c:courte,
Courant de porteurs minoritaires

## Slide 21: Génération –recombinaison dans la ZCE
Génération en inverse
Recombinaison en direct

## Slide 22: La diode réelle : Phénomènes de génération-recombinaison dans la ZCE
On affine le modèle on tient compte de la G-R dans la ZCE
Mécanisme connu (Shockley-Read)
On sait également que
Si on suppose np constant dans la ZCE et >> (en polarisation directe) , le taux r est max pour n=p, soit encore

## Slide 23: La diode réelle : Phénomènes de génération-recombinaison dans la ZCE
Le courant de génération recombinaison dans la ZCE s’écrit alors:

## Slide 24: La diode réelle : Phénomènes de génération-recombinaison dans la ZCE
En polarisation inverse ( ), le taux est négatif ( ) et devient un taux net de génération
En polarisation directe , le taux est rmax=cte et le courant est un courant de recombinaisons.

## Slide 25: La diode réelle : Phénomènes de génération-recombinaison dans la ZCE
Le courant de génération recombinaison dans la ZCE s’écrit alors:
Le courant global en intégrant cet effet s’écrit:
Facteur d’idéalité:

## Slide 26: Diode en polarisation inverse / claquage de la jonction
Effet thermique
Effet Zener:
  Passage direct de la BV à la BC par effet tunnel (0) si champ électrique supérieur à Ecritique
Effet Avalanche:
  Avant le « tunneling », accélération des électrons qui excitent par impact des électrons de BV vers BC (1,2,3) etc….
Perçage ou « punchtrough »

## Slide 27: Jonction en régime dynamique: capacités de la jonction
Capacité associée à charges
2 types de charges dans la jonction
  Fixes (les dopants ionisés) dans la ZCE
  Mobiles (les e- et h+) injectés en direct
2 types de capacités
  Capacité de transition ou de la jonction
  Capacité de diffusion ou stockage

## Slide 28: Capacité de transition ou de jonction
Elle est simplement associée à la charge Q contenue dans la ZCE
Soit:
e
WT

## Slide 29: Capacité de diffusion ou de stockage
Traduit le retard entre la tension et le courant
Associée aux charges injectées dans les régions neutres:
Densité de trous excédentaires
dans la région neutre N
X=Wn
P’n (Wn)
P’n (Wn)=
P’n (Wn)

## Slide 30: Capacité de diffusion ou de stockage
L’expression précédente peut se mettre sous la forme:
avec
L’expression du temps peut être simplifiée en fonction de la « géométrie » de la diode:
  Diode courte:  temps de transit
  Diode longue :  durée de vie

## Slide 31: Capacité de diffusion ou de stockage
Cette étude dans la région N est valable dans la région P, et en final on obtient:
Soit à partir de :
Facteur qui dépend de la géométrie
(2/3  courte)
(1/2  longue)

## Slide 32: Schéma équivalent jonction pn

## Slide 33: Jonction PN en commutation
(D’après Neamen)
P’n (Wn)
n’p (Wp)
X=Wp X=Wn

## Slide 34: Jonction PN en commutation
Tant que l’excédent de trous en Wn est positif
 Diode polarisée en direct
 Temps de stockage ie
Wn

## Slide 35: Jonction PN en commutation
Problème majeur dans les composants à porteurs minoritaires:
  Suivant que la diode est longue ou courte , le temps total (stockage + montée) s’écrira:

## Slide 36: Diode Tunnel – diode Backward
(a)
(e)
(d)
(c)
(b)

## Slide 37: Diodes PIN
Dispos VLSI modernes  très fort champ électrique
Pb d’avalanche et effet de porteurs chauds
Solutions:
  Réduction du champ par augmentation de la ZCE
  Incorporation d’une couche « non dopée » dite intrinsèque d’où le nom !
-
-
+ + + +
Déplétion région
Région p
Région n
couche
intrins.
d
x
r(x)
-Wp
+Wn

## Slide 38: Diodes PIN