## Slide 1: Physique des Semiconducteurs
P. Lorenzini
Polytech’Nice Sophia
Dept. Électronique

## Slide 2: Objectifs du cours
Comprendre l’intérêt des semi-conducteurs dans la fabrication des composants électroniques
Maîtriser des mécanismes de transports et des phénomènes physiques régissant le fonctionnement des composants discrets de l’électronique.
Maitriser le fonctionnement DC et AC de la jonction PN et de lz diode Schottky
Maitriser le fonctionnement DC et AC du transistor Bipolaire

## Slide 3: Plan du cours (~18 h – 2 contrôles min)
Structure cristalline et cristallographie
mécanique quantique / ondulatoire : l’équation de Schrödinger
Les électrons quasi libres : le modèle de Sommerfeld
Les électrons dans une structure périodique : le modèle de Bloch – Brillouin
Courant dans les solides : cas particulier des semi-conducteurs mécanique statistique : la fonction de Fermi Dirac et la fonction de Maxwell – Boltzmann
Semi-conducteur à l’équilibre
Dopage des semi-conducteurs
Semi-conducteur hors équilibre: courant dans les semi-conducteurs
Jonction PN
Diode schottky
Transistor Bipolaire

## Slide 4: Références bibliographiques
  C. Kittel, « physique de l’état solide », dunod université, 5° ed., 1983
  H. Mathieu, « Physique des semiconducteurs et des composants électroniques », dunod, 5° ed., 2004
  J. Singh, « semiconductors devices: an introduction »,Mc.Graw Hill, 1994
  D.A.Neamen, « semiconductor physics and devices: basic principles », Mc.Graw Hill, 2003
  Cours de Physique des semiconducteurs, Pr. Rouzeyre, Université de Montpellier II, 1985
  McMurry and Fay, « Chemistry », Prentice Hall; 4th edition (April 7, 2003) ( les figures du chapitre 1 proviennent majoritairement de cet ouvrage)

## Slide 5: Chapitre 1
Liaison cristalline et cristallographie

## Slide 6: Structure cristalline et cristallographie
États cristallin et amorphe
Liaisons cristallines
Géométrie des cristaux
Diffraction cristalline - Réseau réciproque

## Slide 7: États cristallin et amorphe
  amorphe  verre
  cristalin  quartz, SiO2
  Distinction:
    Au niveau macroscopique:
      Si on élève la température du verre, on observe un passage progressif de l'état solide à l'état de liquide sans palier.
      Pour un cristal, on observe un palier de température dû à une coexistence (changement) de phase.
    Au niveau microscopique:
      Amorphe : répartition aléatoire des atomes
      Cristalin : répartition périodique dans l'espace des atomes.

## Slide 8: États cristallin et amorphe
(D’après Neamen)
Amorphe
(pas d’ordre)
Polycristallin
(ordre à courte portée)
Cristallin
(ordre à longue portée)

## Slide 9: La liaison cristalline
Quelles sont les forces qui permettent aux atomes de se lier entre eux et de former telles ou telles structures?
Plusieurs paramètres/effets à prendre en compte:
  Garder les ions chargés positivement éloignés les uns des autres
  Garder les électrons chargés négativement éloignés les uns des autres
  Garder les électrons proches des ions
  Minimiser l’énergie cinétique des électrons
  en les répartissant
Le but :

## Slide 10: Electronégativité
Electronegativité: c’est la capacité d’un atome à attirer les électrons mis en commun dans une liaison chimique.
La différence d’électronégativité DEn entre deux atomes liés peut être nulle, faible ou grande.
ΔEN ~ 0: les électrons sont égalements répartis
ΔEN ~ 1: les electrons sont plus proches de l’atome le plus électronégatif.
ΔEN est élevée, les électrons sont peu partagés (pas mis en commun)

## Slide 11: La liaison cristalline
4 principaux types:
  Liaison métallique
  Liaison covalente
  Liaison ionique
  Liaison de Van der Waals (gaz rares) ou liaison moléculaire
Un point commun:
  Les atomes essayent d’avoir leur dernière couche électronique vide ou complète !

## Slide 12: La liaison cristalline

## Slide 13: La liaison métallique
La majorité des éléments chimiques ont un comportement métallique plus ou moins marqué.
Construite à partir d’éléments ayant peu d’électrons de valence /à leur période ou niveau d’énergie
Exemple:
  Sodium (Na)  1s22s22p63s1
  Cuivre (Cu) 1s22s22p63s23p63d104s1

## Slide 14
Configuration du Cu
(1s22s22p63s23p63d104s1)
La liaison métallique : le cuivre
2 électrons
8 électrons
18 électrons

## Slide 15: La liaison métallique
Les électrons périphériques sont très peu liés à l’atome
L’atome « libère » facilement ce(ces) électron(s)
Les noyaux constituent alors un ensemble de charges positives  ions positifs à couche externe saturée
La cohésion est assurée par le nuage électronique chargé négativement
Force de cohésion  attraction Coulombienne
Liaisons « plutôt » faibles  matériaux moins durs (malléable, ductile)

## Slide 16
Modele de la mer d’électrons: un cristal métalique est vu comme un reseau 3D de cations métaliques immergés dans une mer d’électrons délocalisés qui sont libres de se déplacer à travers le cristal.
La liaison métallique

## Slide 17
La liaison métallique

## Slide 18: La liaison covalente
Les cristaux appartiennent à la colonne IV du tableau périodique
Liaison du même type que la liaison hydrogène
L’Hydrogène:
  1 électron périphérique
  Pour compléter sa couche, il accepterait « bien » un deuxième électron
  Un deuxième atome d’H va permettre de mettre en commun leur électron périphérique
  On obtient la molécule H2
H
H
+
H
H
H2

## Slide 19: La liaison covalente
Exemple :le Silicium
  4 électrons de valence
  Il « manque » 4 électrons de valence pour compléter sa couche externe
  Il suffit de « rapprocher » 4 autres Silicium
Si
Si
Si
Si
Si
Si
!
À la différence de H2, une fois les liaisons de l’atome central saturées, les 4 autres Si ont encore des liaisons « pendantes »  ce processus peut continuer  on forme alors un cristal.

## Slide 20: La liaison covalente
Énergie plus faible si les électrons se « baladent » autour des 2 noyaux
On peut obtenir le même type de résultats avec des composés II-VI ou encore III-V.(voir la suite)

## Slide 21: Liaison ionique
Association d’un élément chimique fortement électronégatif (7e-) et d’un élément fortement électropositif (1e-): ex NaCl
L’électronégatif accepte un e- et devient un ion négatif (Cl-) , l’électropositif cède son e- et devient un ion positif (Na+)
3s1
3s²3p5
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 22: Liaison ionique
L’électron libéré par le métal Alcalin (Na) est piégé par l’Halogène (Cl)
Aucun électron libéré dans le réseau
En général les cristaux ioniques sont isolants
Liaison entre atomes très forte  cristaux très durs

## Slide 23: Liaison ionique
La force de cohésion est due à l’attraction Coulombienne des deux ions  liaison ionique
En fait, liaison « identique » à la liaison covalente sauf que les atomes sont très différents (pas la même colonne)
La frontière covalente/ionique n’est pas brutale: dépend de la nature électronique des éléments associés
  Col I – VII  essentiellement ionique
  Col II-VI  80% ionique 20% covalente (CdTe)
  Col III-V  60% ionique 40% covalente (GaAs, GaP, InP)
  Col IV-IV  essentiellement covalente (Si, Ge)

## Slide 24: Liaison de type Van der Waals
Ceux sont les cristaux les plus simples
La distribution électronique = atome libre
Couches électroniques déjà saturées (col. VIII)
Les atomes s’empilent de façon la plus dense possible
Énergie de liaison très faible (qq % de l’énergie d’ionisation de l’atome) cristaux fondent à basse température
Responsable de la cohésion des molécules

## Slide 25: Géométrie des cristaux
Un cristal est constitué par la répétition périodique d’un motif cristallin: c’est la base du réseau.
  pour le Silicium,Ge base : 1 seul atome
  Pour le GaAs base : 2 atomes
  Pour un crist. moléculaire base : Protéine 104-105 at.
On décrit la structure périodique par un réseau: le réseau cristallin
À 2 Dim: Réticule (net)  réseau plan
À 3 Dim: Réseau (Lattice)  réseau 3D

## Slide 26: Géométrie des cristaux
+
=
Lattice
(réseau)
Basis (base):
a building block of atoms
Crystal structure
(structure cristalline)

## Slide 27: Les différentes structures cristallines
Orthorhombique
base centrée
Triclinique
Monoclinique
Monoclinique
centré
Orthorhombique
Orthorhombique
centré
Orthorhombique
faces centrées
Hexagonal
Rhomboédrique
Tétragonal
Tétragonal
centré

## Slide 28: Les différentes structures cristallines
Cubique simple
(cs)
Cubique centré
(cc)
Cubique faces centrées
(cfc)

## Slide 29: Repérage des plans cristallins
  Repérage des plans cristallins: les nœuds du réseau peuvent être regroupés sur des ensembles de plans // et équidistants: les plans réticulaires ( dans notre cas, les plans qui contiennent les atomes du réseau)
  Méthode :
    coordonnées des intersections des plans avec les directions cristallines
      x1 (distance / origine = x1.a ) en unité de a
      x2 (distance / origine = x2.b ) en unité de b
      x3 (distance / origine = x3.c ) en unité de c
    Prendre les inverses
    Prendre les plus petits entiers dans le même rapport
    Exemple:
      x1=1a, x2=1b, x3=∞
      1 ,1, 0
      (h,k,l) => (1,1,0)
      Nota : si un des indices est négatif, on ajoute une barre sur le dessus
      h,k,l constituent les indices de Miller

## Slide 30: Plan cristallin d’indices (h,k,l)
A1, A2, A3 : 3 nœuds  plan réticulaire p d’indices (hkl).
Valeurs de p1=?, p2=?,p3=?
Équation d’un plan:
Soit encore:
En utilisant les indices de Miller, on arrive (coord. numériques)à : . Si N=2, le plan p est le 2° plan d’indices (h,k,l) après l’origine
1
3
2
Plan p
A1
A3
A2
x
z
y

## Slide 31: Plan cristallin d’indices (h,k,l)
Un plan réticulaire (hkl) est défini par une équation:
Coordonnées vraies donc
Ce polynome peut prendre toutes les valeurs entières sucessives <0,>0 et 0, ie s<0, >0 et 0
  s=0  plan passant par l’origine
  s=N  plan coupant x en ? , y en ? , z en ?
  Exemple : plan qui coupe x en 3a, y en 2b, z en 2c  equation du plan?
u,v,w entiers quelconques
h,k,l entiers premiers entre eux
u,v,w coordonnées numériques des nœuds

## Slide 32: Directions cristallines
  Toute droite passant par 2 nœuds du réseau définit une direction cristalline. On peut la repérer par trois indices h,k,l plus petits entiers ayant même rapport entre eux que les composantes d’un vecteur colinéaire à la droite.
  Notation: [h,k,l]
  Cas particulier: une direction [h,k,l] est orthogonale au plan de même indices (h,k,l) ou encore [h,k,l] est le vecteur axial du plan (h,k,l) .

## Slide 33: Indices de Miller et directions cristallines
Permet de définir des directions cristallines et l’orientation de plans cristallins:
(a,0,0) ou (1,0,0)
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 34: Exemples de plans dans un cristal cubique.
y
x
z
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 35: Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 36: Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille
Structure
Hexagonale
Structure
Cubique Faces Centrées
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 37: Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille
1 atome (nœud)
par maille
2 atomes (nœuds)
par maille
CS
CC
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 38: Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille
CFC
Les faces sont inclinées de 54,7° par rapport aux 3 couches atomiques qui se répètent
4 atomes (nœuds)
par maille
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 39: Densité surfacique d’atomes
a
a
a
a
Plan (110)

## Slide 40: Le silicium et sa structure« Diamant ».
Structure cubique CFC
Deux atomes dans la base
Identique à 2 CFC décalés de ¼ de diagonale
Chaque atome a 4 atomes comme plus proches voisins (liaison tétragonale)

## Slide 41: Structure NaCl

## Slide 42: Rôle physique des plans réticulaires
Soit le cristal parcouru par une onde de nature quelconque:
  Onde EM (RX, Rg)
  Onde sonore (phonons)
  Onde particulaire (électrons, neutrons)
Les électrons (du nuage électronique) rayonnent dans « tous les sens ». C’est le phénomène de diffusion

## Slide 43: Rôle physique des plans réticulaires
Interférences entre les ondes diffusées:
  Destructives  pas de propagation (b)
  Constructives  on les « voit » (a)
Condition de diffraction de Bragg
(a)
(b)

## Slide 44: Rôle physique des plans réticulaires
Diffraction: apparait lorsque une onde electromagnétique est diffuse par un objet contenant des lignes régulièrement espacées (réseau de diffraction) ou points (atomes dans un cristal)

## Slide 45: Rôle physique des plans réticulaires
Détermination de la loi de Bragg : méthode élémentaire.
  On considère les plans cristallins comme des miroirs
  On calcule la différence de marche (ddm) entre les deux rayons
  Interférence constructive  ddm = nl
dhkl
plan (h,k,l)
(D’après McMurry and Fay)

## Slide 46: Chapitre 2
Mécanique ondulatoire :
l’équation de Schrödinger

## Slide 47: La fin de la mécanique classique?
La matière:
  Position
  Vitesse (quantité de mouvement)
  Loi de Newton
La lumière:
  Composante champ électrique
  Composante champ magnétique
  Équations de Maxwell
Six variables permettent de définir parfaitement l’état de chaque corpuscule
On ne peut séparer la radiation en corpuscules maintenus localisés dans l’espace – processus d’interférence et diffraction

## Slide 48: La fin de la mécanique classique?
  Au début du 20° siècle:
    Théorie corpusculaire de la matière:
      « marche » même à l’échelle microscopique
      Complexité du pb à cette échelle  mécanique statistique
    Théorie ondulatoire de la lumière:
      Acceptée depuis Fresnel
      Tous les phénomènes connus de la lumière interprétés
      Équations de Maxwell + ondes radio (Hertz)  synthèse optique et électricité

## Slide 49: La fin de la mécanique classique?
    De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d’interprétation:
      Rayonnement du corps noir
Corps noir: objet qui absorbe toute
radiation qu’il reçoit
À l’intérieur de la cavité, le champ électromagnétique est équivalent à un ensemble d’oscillateurs harmoniques indépendants. Leur énergie moyenne (en supposant que l’énergie peut varier de manière continue) est donnée par :

## Slide 50: La fin de la mécanique classique?
    De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d’interprétation:
      Rayonnement du corps noir
Corps noir: objet qui absorbe toute
radiation qu’il reçoit
À l’intérieur de la cavité, le champ électromagnétique est équivalent à un ensemble d’oscillateurs harmoniques indépendants. Leur énergie moyenne (en supposant que l’énergie peut varier de manière continue) est donnée par :

## Slide 51: La fin de la mécanique classique?
    De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d’interprétation:
      Rayonnement du corps noir
M. Planck : Il postule que les échanges d’énergie entre la matière et les radiations ne se font pas de manière continue mais par des quantités indivisibles et discrète: quanta d’énergie. Il montre que la relation entre Energie et Fréquence est donnée par:
En =n.hn
M. Planck : lie l’énergie et la fréquence  modes autorisés de plus en plus difficile à peupler. Dans l’enceinte ( le corps noir), les atomes de la paroi jouent le rôle d’oscillateurs de fréquence n dont l’énergie de l’atome est donnée par
En =n.hn. Il en ressort que l’énergie moyenne par mode est l’énergie quantifiée X la probabilité que ce mode soit occupé

## Slide 52: La fin de la mécanique classique?
    De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d’interprétation:
      Effet photo électrique
A. Einstein : quantification de l’énergie de la lumière (photon)  E=nhn , la lumière comme grain de lumière  aspect corpusculaire !!
The remarkable aspects of the photoelectric effect when it was first observed were:
1. The electrons were emitted immediately - no time lag!
2. Increasing the intensity of the light increased the number of photoelectrons, but not their maximum kinetic energy!
3. Red light will not cause the ejection of electrons, no matter what the intensity!
4. A weak violet light will eject only a few electrons, but their maximum kinetic energies are greater than those for intense light of longer wavelengths!

## Slide 53: La fin de la mécanique classique?

## Slide 54: La fin de la mécanique classique?
    De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d’interprétation:
      Dualité onde – particule: la nature corpusculaire ( effet photoélectrique) de la lumière est acquise , mais la nature ondulatoire est également admise (fentes de Young) !
      La lumière est composée d’un quantum, une particule quantique qui ne peut être décrite que par les lois d’une mécanique nouvelle: la mécanique ondulatoire est née.
      Suivant l’expérience considérée, la nature ondulatoire de la lumière doit être retenue (propagation de la lumière), dans d’autres c’est l’aspect corpusculaire (interaction lumière – matière).

## Slide 55: Dualité: métaphore du cylindre

## Slide 56: La fin de la mécanique classique?
    De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d’interprétation:
      Louis de Broglie: introduction des ondes de matières. (1924)
      Hypothèse: la dualité onde – corpuscule est une propriété générale d’objets microscopiques et la matière, comme la lumière, présente à la fois un aspect ondulatoire et un aspect corpusculaire.
      Hypothèse confirmée par la diffraction des électrons quelques années plus tard (1927).
ondes de matières  longueur d’onde de de Broglie :

## Slide 57: Dualité onde corpuscule

## Slide 58: La mécanique ondulatoire
  L’équation de Erwin Schrödinger:

## Slide 59: La mécanique ondulatoire
  L’équation de Schrödinger:
  l’équation de Schrödinger joue le rôle des lois de Newton et de la conservation de l’énergie de la mécanique classique. C’est une équation d’onde en termes de fonction d’onde qui va prédire analytiquement la probabilité qu’un évènement se produise.

## Slide 61: La mécanique ondulatoire
  L’équation de Schrödinger:
  Le mouvement d’une particule est décrit par une fonction d’onde Y(r,t) dont le carré représente la probabilité de présence (Born) en un point r. Les fonctions Y(r,t) obéissent à l’équation de Schrödinger:
      Y(r,t) est la fonction d’onde (peut être une quantité complexe)
      V(r) est l’énergie potentielle (le potentiel par abus de langage) auquel est soumis la particule
      m est la masse de la particule
  L’équation de Schrödinger:
    tient compte à la fois de la notion de quanta (Planck) et de la dualité onde – matière (de Broglie)

## Slide 62: La mécanique ondulatoire
    Un cas particulier qui nous intéresse dans ce cours concerne les régimes stationnaires où le potentiel V=V(r) auquel est soumis la particule est indépendant du temps.
    La méthode de résolution de cette équation consiste à chercher des solutions en séparant les variables temps et espace. On suppose que la fonction d’onde Y(r,t) peut s’écrire:
      j(r) est une fonction de la position uniquement
      c(t) est une fonction du temps uniquement
    En injectant cette forme de solution dans l’équation de Schrödinger, on obtient (on passe à une dimension):

## Slide 63: L’équation de Schrödinger:
La relation ci dessus où une équation du temps est égale à une équation de l’espace, entraîne que ces deux équations sont des constantes. On voit d’autre part que l’équation aux dimensions de la fonction dépendante du temps est [f(t)] = [Énergie]. Il vient alors:
  Avec E, l’énergie de la particule, qui s’écrit :
f(t)
g(x)

## Slide 64: L’équation de Schrödinger:
  L’équation de Schrödinger indépendante du temps s’écrit:
    avec :
  Conditions aux limites:
    Continuité de la fonction d’onde
    Continuité de la dérivée première

## Slide 65: L’équation de Schrödinger:
  A ce stade, il est important de distinguer la notion d’état ondulatoire (onde plane) et combinaison d’états ondulatoires (paquet d’ondes).
!

## Slide 66: Onde plane / paquet d’ondes
    Onde plane:
    Paquet d’ondes:
    Nous allons montrer que seul un paquet d’onde peut être une représentation correcte d’une particule.

## Slide 67: Onde plane / paquet d’ondes
  Supposons qu’une particule se déplace dans un potentiel constant V(x) =V0 = cte. La force à laquelle elle est soumise est donnée par F = - grad V0 = 0, c’est à dire que son mouvement est uniforme et donc son énergie E constante. On va maintenant :
    Chercher des solutions simples de l’E.S
    Regarder si ces solutions simples correspondent aux domaines physiques
    Si tel n’est pas le cas, on essaiera une combinaison linéaire des solutions simples car l’E.S est linéaire en j.

## Slide 68: Onde plane / paquet d’ondes
Une solution simple de j(x) peut être :
avec soit encore
La question est “Peut on se représenter une particule par cette fonction ?”. Il suffit de calculer la probabilité de présence dans l’espace (ou ici à 1 Dim) de cette particule pour répondre à cette question.
E
k
V0

## Slide 69: Onde plane / paquet d’ondes
  Onde plane:
    cette probabilité de présence est indépendante de x et du temps, ce qui est loin d’être « raisonnable » d’un point de vue physique
|A|²
distance
Proba
présence
x0, t0
x1, t1
Résultat attendu ( x = vp.t )

## Slide 70: Onde plane / paquet d’ondes
  On va donc essayer une C.L d’ondes planes centrées sur k1 c’est à dire un paquet d’ondes depuis k1 –Dk/2 et k1 + Dk/2 . La fonction d’onde s’écrit alors:
  Prenons A=cste (hyp simplificatrice)
    à t=0:
E
k
V0
k1
k1 –Dk/2
E1

## Slide 71: Onde plane / paquet d’ondes
  On calcule à nouveau la probabilité de présence en un point x:
En améliorant la loi d’Amplitude on aurait pu obtenir la relation d’Heisenberg:

## Slide 72: Onde plane / paquet d’ondes
  On se place maintenant à t=t1:

## Slide 73: Onde plane / paquet d’ondes
    On obtient alors le même résultat qu’à t=0 mais pour x’=0, ie
La vitesse de la particule = vg = vitesse de groupe qui est calculée au centre du paquet d’onde:
x1 (t=t1)
x0 (t=0)
dP
x

## Slide 74: Vitesse de phase/ vitesse de groupe
  Dans le cas d’une onde plane, la vitesse considérée est la vitesse de propagation de plans en phase ou vitesse de phase:
  Raisonnons sur le paquet d’ondes:
Intervient alors que V0=cste!
aucune intervention sur le mvt de la particule; absurde car vj=p/m

## Slide 75: Vitesse de phase/ Vitesse de groupe
Vitesses de phase et de groupe d’une superposition de deux ondes monochromatiques. Le point rouge avance à la vitesse de phase, et les points verts à la vitesse de groupe. Dans cet exemple, la vitesse de phase vaut le double de la vitesse de groupe.
Un exemple dans lequel la vitesse de groupe et la vitesse de phase sont de signes opposés : l'enveloppe du paquet (donc la vitesse de groupe) se dirige vers la droite, alors que la phase (donc la vitesse de phase) se dirige vers la gauche.
https://fr.wikipedia.org/

## Slide 76: Mécanique ondulatoire: exemples d’applications
  Le puits de largeur a et de potentiel infini:
    « représente » l’exemple classique d’une particule liée.
Particule d’énergie E
    Région II: jII (x)=Acos(kx)+Bsin(kx)
    Région I et III: j(x)=0
    Continuité en x=0 et x=a
      A=0
      Bsin(ka)=0  k=np/a
    proba entre 0 et a:
      B=

## Slide 77: Mécanique ondulatoire: exemples d’applications
  Le puits de largeur a et de potentiel infini:
Particule d’énergie E

## Slide 78: Mécanique ondulatoire: exemples d’applications
  La marche de potentiel:
      Région I:
      Région II (0<E<V0)
V0
Région I
Région II
x=0
Particules
incidentes
V(x)

## Slide 79: Mécanique ondulatoire: exemples d’applications
  La marche de potentiel:
    A2 =0 (divergence)
    Calcul du coefficient de réflexion:
    dans la région I, V=0  l’énergie est l’énergie cinétique
V0
Région I
Région II
x=0
Particules
incidentes
V(x)
Flux de particules réfléchies (cm-2 s-1)
!
j2(x)≠0  la particule (à la différence de la méca classique) peut s’y trouver

## Slide 80: Mécanique ondulatoire: exemples d’applications
  La barrière de potentiel (E<V0):
  Facteur de transmission:
X
C’est l’effet tunnel (T~78% avec 1 électron, E=V0/2=1ev et a=1Å)

## Slide 81: Chapitre 3
Les électrons libres :
le modèle de Sommerfeld

## Slide 82: Électron libre
    Électron libre  potentiel (énergie) est nul partout  V(x)=0:
    Solution de cette équation différentielle peut se mettre sous la forme:
    Soit:

## Slide 83: Électron libre
    Onde propagative  une particule dans le vide peut être représentée par une onde : c’est normal, on est parti de l’éq. de Schrödinger !
    Supposons (simplicité!) que B=0  onde se propageant uniquement vers les x>0:
      Vecteur d’onde:
      Longueur d’onde:
      Énergie: E(k) c’est une parabole
      Probabilité de présence: cste =AA*  en accord avec Heisenberg (k défini=> x indéfini)  réalité physique :Paquet d’ondes
+ x
- x

## Slide 84: Potentiel de Sommerfeld
  A. Sommerfeld considère 1 cristal unidirectionnel (1D) de longueur L
  Les électrons sont liés au cristal par les forces d’attraction coulombienne.
  Les électrons sont piégés  ils ne peuvent sortir
cristal
-L/2
+L/2
0
V0
1
2
3

## Slide 85: Potentiel de Sommerfeld
  Simplification: on se rapproche de la réalité en considérant que la fonction d’onde associée à l’électron s’annule aux limites (±L/2)  les électrons ne peuvent s’échapper du cristal
  Démarche:
    On cherche des solutions de l’E.S
    On ne garde que celles qui satisfont les conditions de continuités
    On forme un paquet d’ondes avec les conditions aux limites pour représenter l’électron.

## Slide 86: Potentiel de Sommerfeld
    Solution en région 2 (idem électron libre):
    Conditions aux limites:
      Réelles: s’annulent en ± L/2
      Solutions en cosinus
      Solutions en sinus
E
k
V0
cosinus
sinus
Le vecteur d’onde est quantifié
 l’énergie l’est également

## Slide 87: Potentiel de Sommerfeld
  Conditions cycliques de Born von Karmann:
    L’idée est de considérer qu’à l’échelle de la longueur d’onde électronique, la dimension du cristal est infinie  on assimile le cristal unidimentionnel de longueur L à un cercle de périmètre L : on « oublie » les conditions aux limites?
    La situation en x et en x+L est identique:
Même résultat: il y a encore quantification de k donc de E

## Slide 88: Modèle de Sommerfeld
  L’électron de Sommerfeld:
    Soit l’électron en k0: L est de l’ordre de 108Å (1 cm)  on admet que le paquet d’onde de largeur Dk, constitue un pseudo continuum car:
    Vitesse de l’électron:
E
k
k0
k0 –Dk/2
k0 +Dk/2

## Slide 89: Modèle de Sommerfeld
  L’électron de Sommerfeld:
    Accélération de l’électron:
E
k
k0
k0 –Dk/2
k0 +Dk/2
+
-
Velec
V(x) = -qVe
L’état (électron) acquiert de l’énergie
Entre t et t+dt =>dE=F.vg.dt
 Si E change, k change  la valeur centrale de k0 a changé (k’0 -).
dE
k’0

## Slide 90: Modèle de Sommerfeld
  L’électron de Sommerfeld:
    Accélération de l’électron:
(=0, V0=cste) -qEelec
Si on appelle:

## Slide 91: Modèle de Sommerfeld
    Nota: la relation F=mg est toujours vraie. La masse ainsi calculée n’est la masse de la particule que si V=V0=cste, ie que les forces résultantes sont égales aux forces extérieures. Pour un potentiel V(x) non constant, la relation est identique à condition de remplacer la masse par une masse efficace ( ou effective m*) qui traduira une réponse (inertie) différente de la particule (voir chapitre suivant).

## Slide 92: Théorie ondulatoire appliquée aux atomes: l’atome de Bohr – Sommerfeld
Atome à un électron (Hydrogène):
  Noyau « lourd », chargé positivement (proton)
    Il est ~ fixe
  Électron « léger », chargé négativement
  Attraction coulombienne entre proton et électron:
    e : charge de l’électron
    e0 : permittivité du vide
Équation de Schrödinger à 3 dimensions

## Slide 93: L’atome de Bohr – Sommerfeld 1° essai dans la modélisation des atomes
  Équation de Schrödinger à 3 dimensions (C. sphériques)
    Soit:

## Slide 94: L’atome de Bohr - Sommerfeld
    On applique la technique de séparation des variables:
    On obtient:
    On pose
Fonction de f uniquement

## Slide 95: L’atome de Bohr - Sommerfeld
  Si on poursuit la résolution (hors de propos pour ce cours) pour les 2 autres fonctions, on introduit en plus de m deux autres constantes l et n: on appelle ces entiers les nombres quantiques:
    n= 1, 2, 3,…  nb quantique principal
    l= n-1, n-2,…, 0  nb quantique azimutal
    |m|=l, l-1, …, 0  nb quantique magnétique
  Résultat majeur:
    On retrouve les énergies quantifiées de l’atome d’hydrogène
http://scienceworld.wolfram.com/physics/HydrogenAtom.html

## Slide 96: L’atome de Bohr - Sommerfeld
  L’énergie est quantifiée et la distance d’équilibre proton – électron est donnée ( max de la probabilité de présence) par le rayon de Bohr a0
  Terminologie courante:
    État s l=0
    État p l=1
    État d l=2
  États électroniques:
    1s 2s 2p 3s 3p 3d …

## Slide 97: Le modèle de Sommerfeld
Bilan:
  Loi d’Ohm (on verra plus loin), courant dans le métaux
  Compréhension de la chaleur spécifique
  Ne permet pas d’expliquer la différence entre un conducteur (métal), un semiconducteur et un isolant
Il doit y avoir « quelque part » dans le modèle une approximation grossière !

## Slide 98: Chapitre 4
Les électrons dans une structure périodique :
le modèle de Bloch - Brillouin

## Slide 99: plan
Formation des bandes d’énergie
Introduction de la périodicité du cristal
Le pseudo vecteur d’onde
Ondes de Bloch
Modèle de Kronig-Penney
Diagramme d’énergie dans l’espace des k

## Slide 100: Formation des bandes d’énergie
  Modèle qualitatif:
1 atome isolé
d’hydrogène
2 atomes
d’hydrogène
adjacents

## Slide 101: Formation des bandes d’énergie
  Modèle qualitatif pour le Silicium:
    Structure électronique (14 électrons)
      1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
3s2
3p2
Energie

## Slide 102: Formation des bandes d’énergie
N atomes
3s2
3p2
États liants (4N)
États anti-liants (4N)
Bande
d’énergie
Bande
de valence
Bande
de
conduction
Bande interdite
3s2 3p2

## Slide 103: Formation des bandes d’énergie
  La largeur de la bande interdite dépend (entre autre) de la distance inter atomique a0
http://www.optique-ingenieur.org/fr/cours/OPI_fr_M05_C02/co/Contenu.html

## Slide 104: Formation des bandes d’énergie
  Modèle « théorique » faisant appel à la mécanique quantique et l’éq. de Schrödinger.
    Que doit on rajouter par rapport au modèle de Sommerfeld pour arriver à comprendre la notion de bandes d’énergie permises et interdites?
Le potentiel cristallin dans lequel se « balade » l’électron n’est pas constant !

## Slide 105: Formation des bandes d’énergie
(d’après Neaman)
Le potentiel cristallin est périodique, de période a (celle du réseau!).
a

## Slide 106: Modèle de Bloch Brillouin
  Conditions cycliques de BVK: (permet d’ignorer ce qui se passe en bout de l’échantillon de longueur L)
    Nb d’atomes ?
      À 1D:
      À 3 D:
a
L=N x a
Le cristal étant périodique de période a, les propriétés du cristal sont les mêmes en x et x+a. Il en est de même pour la fonction d’onde, donc pour la probabilité de présence de l’électron.

## Slide 107: Modèle de Bloch Brillouin
  Les deux fonctions d’onde ne peuvent être séparées que par un facteur de phase:

## Slide 108: Modèle de Bloch Brillouin
  Modification d’écriture: introduction du pseudo vecteur d’onde K.
    Si on pose , alors on peut écrire:
    K n’est pas un vecteur d’onde; il ne traduit que le déphasage entre 2 ondes de matière qui représentent la particule.
    K est quantifié. Il prend N valeurs consécutives distantes de et prend les mêmes valeurs à près.

## Slide 109: Modèle de Bloch Brillouin
  Onde de Bloch:
    Les fonctions d’onde stationnaire d’un électron dans un potentiel périodique sont des fonctions de Bloch de la forme (à 1D):

## Slide 110: Modèle de Bloch Brillouin
  Différence onde plane / onde de Bloch:
    Onde plane:
    Onde de Bloch:
inconnu

## Slide 111: Modèle de Bloch Brillouin
    La fonction d’onde de Bloch doit être injectée dans l’équation de Schrödinger  la résolution impose de connaître u(x) !
    Pour résoudre le problème il faut connaître parfaitement la forme du potentiel cristallin (pas trivial!). Un modèle simplifié devrait nous permettre d’avoir une idée de la structure de bandes d’énergie

## Slide 112: Modèle de Kronig et Penney

## Slide 113: Modèle de Kronig et Penney
  On approxime le potentiel périodique cristallin par un potentiel périodique en créneaux.
    Zone I : 0<x<a V(x)=0
    Zone II: -b<x<0 V(x)=V0
III

## Slide 114: Modèle de Kronig et Penney
  Potentiel périodique  Ondes de Bloch
  Les fonctions (et leurs dérivées) ne diffèrent que d’un facteur de phase dans les régions II et III :
  Électrons liés au cristal  E<V0
  Potentiel V(x) fini partout  la fonction d’onde et sa dérivée première doivent être continue partout.

## Slide 115: Modèle de Kronig et Penney
  Résolution de l’équation de Schrödinger:
    Région I (dans le puits):
    Région II (dans la barrière):
    Région III (dans la barrière):
    Continuité de la fonction d’onde et sa dérivée première en a et en 0: attention au déphasage !

## Slide 116: Modèle de Kronig et Penney
  On obtient un système de 4 équations ( 2 par la continuité de la fonction d’onde et 2 par la dérivée première) à 4 inconnues (A,B, C et D)
  Solutions non triviales ( A=B=C=D=0) ssi le déterminant du système est nul.
  On obtient (laborieux mais faisable!!)
Rappel !! : k est le pseudo vecteur d’onde !!

## Slide 117: Modèle de Kronig et Penney
Que fait on de cette équation?
    Résolution numérique ou graphique de façon à obtenir une relation entre E, V0 et k le pseudo vecteur d’onde.
    De façon à se rapprocher de la réalité et rendre plus « visible » la résolution graphique, on fait tendre la barrière de potentiel vers des Dirac ( b=>0 et V0 =>∞), mais avec bV0=cste finie:

## Slide 118: Modèle de Kronig et Penney
  Diagramme E(k)
f(ba)
ba

## Slide 119: Diagramme E(k)
    ka=0 
    ka=p  ba=p
On en déduit une valeur de b donc de
l’énergie E1.
On en déduit une valeur de b=p/a donc
de l’énergie E2.
ba

## Slide 120: Bandes d’énergie
    Le fait que la particule se déplace dans un potentiel périodique induit l’apparition de bandes d’énergie séparées les unes des autres par des bandes d’énergie interdite ( ).
      Les électrons se « placent » sur les bandes d’énergies permises
      Il n’est pas nécessaire de tracer le diagramme sur tout le domaine de variation de k:
        Périodicité en 2np

## Slide 121: Schéma de zone réduite
(d’après Neaman)
Notion de Gap (bande interdite) direct : ils se produisent alternativement en milieu de zone en k=0 et en bord de zone en k=±p/a .Chacun de ces gaps est dit direct en k car la discontinuité d’énergie se fait sans changer la valeur de k.
Attention !!!!

## Slide 122: Limites d’énergie permise
On pose:
2j =ba tel que cos(ka)=1

## Slide 123: Limites d’énergie permise

## Slide 124: Limites d’énergie permise
  cos(ka)=±1  ka=np 
  on pose P=ba tan(j)
ba = 2np :
ba = 2np+2j:
ba = (2n+1)p :
ba = (2n+1)p+2j :
Limite supérieure
Limite inférieure

## Slide 125: E(k) au voisinage d’un extremum
  Étude de la fonction: ?
  On n’a pas de relation directe entre E et k!
OK !
??? mais
On montre (voir TD!) qu’en centre de zone et en bord de zone,

## Slide 126: Masse effective de densité d’états
  Au voisinage d’un extremum: (DL à l’ordre 2)
=0
Dans un certain intervalle autour des extrema de bandes, on a le droit de confondre la vraie courbe par une parabole: c’est l’approximation de la masse effective

## Slide 127: Masse effective de densité d’états
  La masse effective est un paramètre qui relie les résultats de la mécanique quantique aux équations de la mécanique classique (Newton).
  Le fait que la particule se déplace dans un potentiel périodique modifie son inertie  masse effective:

## Slide 128: Signe de la masse effective
  Bas de bande:
    Ek >E(0)=Eminimum
1° Règle: la masse efficace en bas de bande est un coefficient positif
  Sommet de bande:
2° Règle: la masse efficace en sommet de bande est un coefficient négatif

## Slide 129: Densité d’états (approx. m*)
le courant déplacement de charges
Nécessité de dénombrer le nombre de charge dans les bandes (conduction ou valence)
Ce nombre est fonction du nombre d’états énergétiques ou états quantiques disponibles
Attention: le principe d’exclusion de Pauli

## Slide 130: Densité d’états (approx. m*)
Avant de poursuivre:
  Introduction de la notion de spin de l’électron:
    En plus des trois nombres quantiques (principal, azimutal et magnétique), l’électron possède une propriété supplémentaire qui se traduit par un moment angulaire intrinsèque quantifié (± ½ ) auquel on attribue un quatrième nb quantique de spin, s , indépendant des 3 autres.
    Principe d’exclusion de Pauli (dans les solides): on ne peut trouver deux électrons dans le solide ayant le même état d’énergie ( mêmes nombres quantiques).

## Slide 131: Densité d’états (approx. m*)
Cristal unidimensionnel de longueur L:
    Les états permis pour les électrons sont discrets séparés de
    Autour du minimum ici, on approxime E(k) par:
    La densité d’états est le nombre de modes (états, places) par unité d’énergie et de longueur (L=1!):
électrons
électrons

## Slide 132: Densité d’états (approx. m*)
Cristal 2D de longueur Lx et Ly:
    Les états permis pour les électrons sont toujours quantifiés.
    L’énergie en bord de bande est toujours approximée par:
    La densité est alors donnée par:
Indépendant de l’énergie !
« Surface » d’un état élémentaire

## Slide 133: Densité d’états (approx. m*)
Cristal 3D de longueur Lx Ly et Lz:
    Les états permis pour les électrons sont toujours quantifiés.
    L’énergie en bord de bande est toujours approximée par:
    La densité est alors donnée ( LxLyLz=1 ie par unité de volume):
kz
kx
ky
bas de bande
=
sommet de bande

## Slide 134: Densité d’états 3D
??
E
g(E)
Les masses effectives ne sont pas les mêmes et l’approximation de la m* n’est valable qu’en bord de bande !
Emin
Emax

## Slide 135: Structure de bande réelle!
Eg
Si
(000)
(001)
(111)
(0 0 0.85)

## Slide 136: Structure de bande réelle!
Eg
GaAs
Ge

## Slide 137: synthèse
Cristal  potentiel périodique
  Apparition de structure en bande d’énergie
  Notion de bande interdite
Cela suffit il à expliquer la différence entre métal et isolant (ou semiconducteur) ?
Suite au prochain chapitre

## Slide 138: Chapitre 5
Courant dans les solides :
cas particulier des semiconducteurs

## Slide 139: Courant de conduction dans le « cristal » de Bloch - Brillouin
Vecteur densité de courant:
  C’est quoi la densité de courant: c’est un déplacement de charges électriques par unité de temps et de surface
  À 1 dim:

## Slide 140: Courant de conduction dans le « cristal » de Bloch - Brillouin
  Contribution des diverses bandes au courant électrique
    Bande pleine
E
k0
-k0
      Sur chacune des valeurs permises de k0 on peut former un paquet d’ondes
      La bande est dite pleine si toute les valeurs de k0 sont utilisées (niveau d’énergie occupé).
      E(k) est paire en k  E(-k0)= E(+k0)  la probabilité de trouver un électron en k0 ou en –k0 est identique (démontré chapitre suivant)
      Vitesse de la particule impaire en k vg(k)=-vg(-k)
E0

## Slide 141: Courant de conduction dans le « cristal » de Bloch - Brillouin
  Règle 1: la contribution au courant électrique d’une bande pleine est toujours égale à zéro.
  Règle 2: la contribution au courant électrique d’une bande vide est égale à zéro.
  Corollaire: le courant électrique est dû aux bandes incomplètement remplies

## Slide 142: Contribution à J d’une bande incomplètement remplie
k
  Cristal parfait, eelec = 0 et T uniforme.
    On est à l’équilibre thermodynamique
    Les probabilités d’occupation des états d’énergie k et –k sont identiques
    Résultat non surprenant: pas de champ électrique  pas de courant de conduction!

## Slide 143: Contribution à J d’une bande incomplètement remplie
  Cristal parfait, eelec ≠ 0 et T uniforme.
    À t=0, on applique eelec.
    Un paquet d’ondes qui « avait » auparavant k0 subit une accélération
    À t>0,
    Tous les électrons subissent
    la même variation Dk
k
accélération

## Slide 144: Contribution à J d’une bande incomplètement remplie
  Cristal parfait, eelec ≠ 0 et T uniforme.
t=0
k
t=t1>0
k
Toutes les vitesses ne sont plus compensées !

## Slide 145: Contribution à J d’une bande incomplètement remplie
  Cristal parfait, eelec ≠ 0 et T uniforme.
k
t2>t1
k
t3>t2
Bizarre ! Champ électrique constant et courant qui change alternativement de signe en fonction du temps !!

## Slide 146: Contribution à J d’une bande incomplètement remplie
  Dans le cristal de Bloch-Brillouin, on prévoit que l’application d’un champ électrique continu eelec doit engendrer un courant électrique alternatif.
  La période de ce courant serait:
  Ce résultat n’est pas en cohérence avec les résultats expérimentaux !!!!
  Le cristal n’est pas aussi parfait que cela!!

## Slide 147: Le cristal réel de Bloch-Brillouin
  Cristal réel, eelec ≠ 0 et T uniforme.
    Le cristal présente un certain nombre d’imperfections
     grandes catégories:
      Impuretés chimiques
      Défauts ponctuels intrinsèques:
        Lacunes
        Interstitiels
        Anti-sites
      Défauts étendus
        Macles
        Dislocations
        Clusters (groupe d’impuretés)
      Vibration de la chaîne atomique autour de l’équilibre (phonons)

## Slide 148: Le cristal réel de Bloch-Brillouin
    Cristal réel: conséquence sur les porteurs de charge:
      Le potentiel de B-B n’est plus exactement périodique:
        B-B v1(x)=v1(x+a)
        Réel v(x)=v1(x) + Dv(x)
      L’électron dans ce potentiel  soumis à une force (-gradv(x))
      Cette force imprime des impulsions aléatoires ( = à des forces lors des chocs avec les « impuretés »)
      En moyenne, tout les t ( temps moyen entre deux chocs), l’électron change de direction et surtout perd son énergie cinétique  il acquiert donc en moyenne un « excédent » de vecteur d’onde:
Aléatoire!

## Slide 149
149
vitesse
temps
vitesse
temps
vmoy
Les électrons libres sont diffusés par les ions du solide
Entre ces collisions, ils sont libres, sans interactions
Durant ce laps de temps  équation du mouvement de Newton
Temps moyen entre 2 chocs
 Temps de relaxation
Le cristal réel de Bloch-Brillouin
vmoy

## Slide 150: Le cristal réel de Bloch-Brillouin
  Cristal réel, eelec ≠ 0 et T uniforme.
k
t=0, eelec=0
k0
k
t≠0 , eelec≠0
k’0

## Slide 151: Le cristal réel de Bloch-Brillouin
k
  Bande presque vide:
    Énergie et vitesse de groupe:
    e=0 :
    e≠0 :
Mobilité (cm²/Vs)
C’est la loi d’Ohm
k
t≠0 , eelec≠0
k’0

## Slide 152: Le cristal réel de Bloch-Brillouin
  Bande presque pleine:
    Astuce: pour calculer la contribution au courant d’une bande presque pleine, on « ajoute » les électrons manquant puis on les « enlève », ce qui va nous permettre d’introduire la notion de trous.
      N : nb de places (~nb d’atomes)
      N-p: nb d’électrons dans la bande
      p: nb de places vides ( de « trous »)
E
k
bande pleine
Charge positive!

## Slide 153: Le cristal réel de Bloch-Brillouin
E
k
  Bande presque pleine:
    Règle: la contribution au courant d’une bande presque pleine est obtenue en supposant que les états vides sont effectivement occupés par des porteurs de charges positives +q: des trous. Il suffit de sommer sur le nombre total de trous
    Trous: paquet d’ondes de charges positives

## Slide 154: Notion de trous
  Expression de J:
      Nota: pour « arracher » 1 e- en (a) il faut plus d’énergie qu’en (b)  un trou en (a) est plus énergétique qu’en (b).
      E(e-) = -E(h+) 
      eelec=0 
      eelec≠0 
E
k
(b)
(a)
Etrous

## Slide 155: Notion de trous: conduction

## Slide 156: Conduction par électrons et trous
  Cas fréquent dans les semiconducteurs:
    En pratique, dans les semiconducteurs, il existe une bande presque vide que l’on appelle bande de conduction (BC) au dessus d’une bande presque pleine que l’on appelle bande de valence (BV). Elles sont séparées par une bande interdite ( « bandgap ou gap »).
BC
BV

## Slide 157: Semiconducteur ou isolant ?
  Comment les différentie on?
Isolant , semiconducteur
semiconducteur
T= 0 K
T ≠ 0 K

## Slide 158: Métal ?
  T=0K ou T≠ 0K
Il existe déjà à 0K et a fortiori à T>0K une bande partiellement remplie d’électrons, donc qui conduit : c’est un métal.

## Slide 159: Résumé:
  Métal:
    Très faible résistivité
    Conduit mieux le courant à basse température
  Isolant:
    Ne conduit pas le courant même à haute température
    « gap » supérieur à 6 eV (valeur généralement admise)
  Semiconducteur:
    « gap » inférieur à 3,5 eV ( la tendance est à l’augmentation de ce critère!)
    Sa conductivité est une fonction non monotone de la température

## Slide 160: Chapitre 6
Mécanique statistique : la fonction de Fermi – Dirac et la fonction de Maxwell – Boltzmann

## Slide 161: Les différentes statistiques
Statistique de Maxwell – Boltzmann
  Particule discernable
    Molécules de gaz dans une enceinte basse pression
Statistique de Bose – Einstein
  Particule indiscernable
  Plusieurs particules sur un même état quantique
    Photons, Phonons
Statistique de Fermi – Dirac
  Particule indiscernable
  1 seule particule sur un même état quantique (principe d’exclusion de Pauli)
    Électrons dans les solides
Les particules n’interagissent pas entre elles

## Slide 162: Les différentes statistiques
Méthodes de résolution:
Conditions :
  Nb de particules est constant :
  Énergie interne constante :
  Discernables ou indiscernables?
  1 ou plusieurs par état quantique ?
discernables
indiscernables
États quantiques
n1
n2
ni
n particules

## Slide 163: Maxwell – Boltzmann
    Discernables
    Chaque état peut contenir grand nombre de particules
    L’état d’équilibre est celui le plus probable
    Soit un état d’équilibre avec n1 particules dans c1, n2 dans c2, …. , ni dans ci.
    Quelle est la probabilité d’obtenir cette configuration?
    Cette configuration est celle d’équilibre si P ou ln(P) est maximum d(lnP)=0
    On obtient (voir par ex. Mathieu)
ni: nb de particules sur Ei
gi : nb de places (états) sur Ei
Probabilité que la particule soit sur le niveau Ei

## Slide 164: Statistique de Fermi – Dirac
Energie de Fermi: cette énergie EF représente la variation de l’énergie libre du système en fonction du nombre de particules. On appelle également cette quantité le potentiel chimique
l'énergie libre d'un système représente le travail maximal que ce système peut fournir à l'extérieur
Le niveau de Fermi est une caractéristique propre à un système qui traduit la répartition des électrons dans ce système en fonction de la température.

## Slide 165: Différence discernable ou non (1 « bille » par case  Pauli)
Discernable
Indiscernable
Ni: nb de particules sur Ei
gi : nb de places (états) sur Ei

## Slide 166: indiscernables
« Pauli »
« Bose »
Ni: nb de particules sur Ei
gi : nb de places (états) sur Ei

## Slide 167: Statistique de Fermi – Dirac ( indicernables+ »Pauli »)
Ei
Même démarche que précédemment
  Niveau d’énergie Ei, gi fois dégénéré (gi « boites » ou cellules état quantiques de même énergie Ei) et Ni particules à distribuer.
  Si maintenant , on a plusieurs (n) niveau d’énergie, le résultat est le produit de toutes les distributions
Nb de niveau d’énergie

## Slide 168: Statistique de Fermi – Dirac
Même démarche que précédemment
E1
E4
E3
E2
Densité d’électrons sur le niveau E
Densité de « places » sur le niveau E
Niveau de Fermi
Nb de niveau d’énergie

## Slide 169: Fonction de Fermi – Dirac
EF
À T= 0K:

## Slide 170: Fonction de Fermi – Dirac
T> 0K
EF
T = 0K

## Slide 171: Influence de la température
E1
E3
E4
E5
E2
Ex: T=300K, si E – EF = 3kT, f(E) ?
EF

## Slide 172: Passage FD  MB ?
  L’utilisation de FD pour les calculs n’est pas tjs aisée
  Dans quelle mesure MB est suffisant ?
    Condition:
Si E - EF > 3 kT, erreur est de 5%
    Règle: on confondra la statistique de Fermi – Dirac et la statistique de Maxwell – Boltzmann pour tous les niveaux d’énergie tels que | E - EF |> 3kT. À T ambiante, kT=25 meV  | E - EF |> 75 meV.

## Slide 173: Passage FD  MB
EF -DE
EF +DE
E
Pour E < EF, il est facile de montrer que la probabilité de non occupation 1-f(E) est la même à EF - DE que la probabilité d’occupation f(E) à EF + DE. Le point f(E) = 0,5 est le centre de symétrie pour la courbe.

## Slide 174
f(E)
dn(E)/dE
E
EF
f(E)
dn(E)/dE
E
EF
g(E)
E
E
g(E)
E
E

## Slide 175: Chapitre 8
Le semiconducteur à l’équilibre thermodynamique

## Slide 176: Le semiconducteur à l’équilibre
C’est quoi l’équilibre?
  Pas de forces extérieures:
    Pas de tension appliquée
    Pas de champ magnétique
    Pas de gradient de température

## Slide 177: Densité de porteurs de charges dans les SC.
  Question: combien y a t il d’électrons dans la BC et de trous dans la BV dans un semiconducteur à une température T?
  Réponse :
    À une énergie E:
    Dans la bande de largeur DE

## Slide 178: Densité de porteurs de charges dans les SC.

## Slide 179: Calcul de n0 et p0
hypothèse: EF est à plus de 3kT sous la BC ou à plus de 3 kT au dessus de BV  on peut utiliser l’approximation de MB.
  Expression de n0:

## Slide 180: Calcul de n0 et p0
Nc et Nv sont les densité d’états effectives (~ le nombre de places) dans la bande de conduction et la bande de valence respectivement. L’ordre de grandeur est Nc ~ Nv ~ 2.5 x 1019 cm-3.

## Slide 181: La loi d’action de masse
  Règle pratique: le produit du nombre d’électrons dans la BC par le nombre de trous dans la BV est donné par:
  Remarque importante: les expressions que nous venons d’établir pour n et p l’ont été en supposant que EF distant d’au moins 3kT d’une ou l’autre bande. Ce calcul ne suppose pas que n = p  la règle n x p = ni2 restera vraie lorsque l’on dopera le SC, à condition de respecter la condition sur EF. C’est le cas usuel. Dans le cas contraire (exception) on dit que le SC est dégénéré.

## Slide 182: Niveau de Fermi dans un semiconducteur intrinsèque
    Semiconducteur intrinsèque : semiconducteur sans impuretés , ie que les niveaux d’énergie permis sont seulement ceux des bandes.
    Les électrons n dans la BC proviennent de la BV; ils laissent des trous p dans la BV

## Slide 183: Conduction bipolaire
La présence d’électrons et trous entraîne une conduction bipolaire dans les SC
On peut privilégier une des deux conductions par le dopage du semi-conducteur, ie l’introduction d’impuretés
E externe

## Slide 184: Électrons dans une structure Diamant (ex: Si)

## Slide 185: Électrons dans une structure Diamant (ex: Si)
Illustration d’après Shockley , Electrons and Holes

## Slide 186: Niveau de Fermi dans un semiconducteur intrinsèque
  Postulat: n = p
~10 meV

## Slide 187: Niveau de Fermi dans un semiconducteur intrinsèque
  Quelques valeurs numériques
 |  |  | NC (1019 cm-3) | NV (1019 cm-3) | Eg (eV) | ni (cm-3) à 300K
Si | 1,06 | 0,59 | 2,7 | 1,1 | 1,12 | 1,5x1010
Ge | 0,55 | 0,36 | 1 | 0,5 | 0,66 | 2,4x1013
GaAs | 0,067 | 0,64 | 0,04 | 1,3 | 1,43 | ~1x106
GaN | 0,2 | 1,4 | 0,223 | 4,6 | 3,39 | ~10-11
4H-SiC |  |  | 1,69 | 2,49 | 2,86 | 
InP | 0,073 | 0,87 | 0,05 | 2 | 1,27 | 

## Slide 188: Variation ni(T)
  Dans un SC intrinsèque:
    ni n’est pas constant
    ni est d’autant plus grand que:
      Eg est petit
      Température élevée

## Slide 189: Dopage du semiconducteur
  Va permettre de changer et surtout contrôler les propriétés électriques du SC
  Introduction d’impuretés (dopants) qui vont modifier la relation n = p:
    Impuretés de type donneur  n > p  type n
    Impuretés de type accepteur  p > n  type p
La position des espèces chimiques dopantes dans le tableau de Mendeleïev et la position des atomes constituants le réseau cristallin hôte définissent le rôle des impuretés

## Slide 190: Semi-conducteur intrinsèque
Variation exponentielle de la densité de porteurs
Si ni>1015cm-3, le matériau inadapté pour des dispositifs électroniques.
SC à grands « gap »
Type SiC, GaN, Diamant
Remarque:
  Le produit np est indépendant du niveau de Fermi
Expression valable même
si semi-conducteur dopé
Introduction du dopage

## Slide 191: Dopage du semiconducteur
Considérons le cas du SC Silicium ( col IV)
  Introduisons des atomes dopants de la colonne V:
    Par ex N, As ou P  5 électrons périphériques ie un de « trop » / au Si.
P
neutre
P
Ionisé +
e-
+
e-
Cela « ressemble » à l’atome d’hydrogène

## Slide 192: Dopage du semiconducteur
  Atome colonne V : analogie avec l’atome d’hydrogène
    Le « cinquième » électron n’appartient pas à la BV !
    Le « cinquième » électron n’appartient pas à la BC !
    Où est il énergétiquement ?
  Modèle de l’hydrogène « modifié »:
    L’électron ne se déplace pas dans le vide
    L’électron est affecté d’une masse « effective »

## Slide 193: Niveau d’énergie dus aux impuretés.
  Force
  Potentiel
  Énergie
  Rydberg
On doit remplacer:
evide par esc
m par m*.

## Slide 194: Niveau « donneur » dans la Bande Interdite.
  Application pour le Silicium (eSi=12)
    Dans notre cas E est l’énergie qu’il faut apporter à l’électron pour l’amener dans la bande de conduction (le rendre libre, mais pas l’extraire du matériau)
    E = EC – ED=Ry*/n²=Ry*
    Expérimentalement on trouve:
      P => 44 meV
      As => 49 meV
      Sb => 39 meV
      Bi => 67 meV

## Slide 195: Niveau « donneur » dans la Bande Interdite.
  Résumé:
    Tant que le « 5ème » électron est lié à P (basse température)  état d’énergie ED et son « orbite » est localisée près de l’atome
    Lorsque on « l’amène » sur EC  changement de son état quantique ( lié => état quantique décrit par l’onde de Bloch)  il peut se propager dans tout le cristal  il participe à la conduction
  SC composés (« compounds SC)
    GaAs ou InP (III-V)
      VI à la place de As => Se, Te
      IV à la place de Ga => Si, C, Sn
      m*=0,05 m0  EC – ED = 5 meV !!

## Slide 196: Niveau « donneur » dans la Bande Interdite.
On remarque que l’on a créé des électrons dans la bande de conduction sans la présence de trous dans la bande de valence  n >> p.
La BV est pleine  ne conduit pas!

## Slide 197: Niveau « accepteur » dans la Bande Interdite.
Considérons le cas du SC Silicium (col IV)
  Introduisons des atomes dopants de la colonne III:
    Par ex B, Al ou Ga  3 électrons périphériques ie un de « moins » / au Si.
B
neutre
B
Ionisé -
-
e+
Cela « ressemble » à l’atome d’hydrogène
+e

## Slide 198: Niveau « accepteur » dans la Bande Interdite.
État quantique libre : le niveau de cet état quantique est très proche de la bande de valence. Même calcul que pour le « donneur »

## Slide 199: Calcul de la position du niveau énergétique Ed ou Ea
Le problème « ressemble » au modèle de l’atome d’hydrogène:
Introduction du Rydberg « modifié » :
Exemple de dopants et leurs énergies

## Slide 200: Niveau « accepteur » dans la Bande Interdite.
    Expérimentalement on trouve:
      B => 45 meV
      Al => 57 meV
      Ga => 65 meV
      In => 160 meV
p >> n

## Slide 201: Dopage d’un SC: type n
Illustration d’après Shockley , Electrons and Holes

## Slide 202: Dopage d’un SC: type p
Illustration d’après Shockley , Electrons and Holes

## Slide 203: Statistique des donneurs et des accepteurs
États donneurs:
  Prob. d’occupation un peu différente:
  Le facteur ½ ?
    P : 3s²3p3  2 électrons s et 2 électrons p participent à la liaison => 1électron p sur le niveau Ed (le 5°!). Cet électron possède 1 spin particulier (up ou down).
    Une fois cet électron « parti », la case (le niveau) vide peut capturer un spin up ou down  le mécanisme de capture est augmenté / à l’émission

## Slide 204: Statistique des donneurs et des accepteurs
États donneurs:
  Densité d’électrons sur ED ?
  Soit encore:

## Slide 205: Statistique des donneurs et des accepteurs
États accepteurs:
  On ne peut capturer que l’électron qui a le bon « spin » mais on peut libérer n’importe lequel 
g : facteur de dégénérescence
1 : intrinsèque
2 ou 4: accepteur
½: donneur

## Slide 206: Statistique des donneurs et des accepteurs
États accepteurs:
  Densité d’électrons sur EA ?
  Soit encore:

## Slide 207: Ionisation complète et gel des porteurs
Équation de neutralité:
  Charges positives = charges négatives
  Simplifions le problème: NA = 0 ( type n)

## Slide 208: la densité de porteurs en Fct de T?
BT
T « intermédiaire »
« Haute » Température
×
×
×
×
×
×
×
×
×
- - - - - - - - -
×
×
×
×
×
×
×
×
×
- - - - - - - - -
+ + + + + + + + + + + + + + + + +
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Freeze out (« gel des porteurs »)
Épuisement des donneurs
intrinsèque

## Slide 209: Variation de la conduction d’un semi-conducteur dopé en fonction de la température
3 régimes:
  Extrinsèque
  Épuisement des donneurs
  Intrinsèque
Tous les « donneurs
sont ionisés

## Slide 210: Niveau de Fermi EF(T)
  « découpage » du pb en domaine de température:
    TBT: on néglige la densité de trous (p=ni²/Nd) , oui mais jusqu’à quelle température ?
Ordre de grandeur : kT autour de Eg/10 (pour Nd de l’ordre de 1017 cm-3)

## Slide 211: Niveau de Fermi EF(T)
      kT<<Ec-Ed
      Ec-Ed <kT<Eg
( DL de la racine)

## Slide 212: EF fonction de la Température
EC
ED
Temperature
Conduction Band
Fermi Level

## Slide 213: Distribution à l’équilibre des porteurs

## Slide 214: Niveau de Fermi dans un SC extrinsèque

## Slide 215: Niveau de Fermi dans un SC extrinsèque

## Slide 216: Concentration de h+ et d’e- à l’équilibre
Si il existe des donneurs et des accepteurs, un peu plus compliqué!

## Slide 217: Concentration de h+ et d’e- à l’équilibre
  Neutralité électrique:
  Ionisation totale:
  Soit:
  On obtient:

## Slide 218: Différence Ef - Efi
Au lieu d’exprimer Ef en fonction de Nc et Nv, on peut écrire:
type n
type p

## Slide 219: Différence Ef - Efi
On peut alors exprimer les densité d’électrons et de trous à l’équilibre par:
avec:
type n
type p
Équations de
Boltzmann

## Slide 220: Chapitre 10
Le semiconducteur hors équilibre

## Slide 221: Plan:
Recombinaison et génération
Courants dans les SC
Équation de densité de courants
Équations de continuité
Longueur de Debye
Équation de Poisson
Temps de relaxation diélectrique

## Slide 222: Phénomènes de Génération - Recombinaison
Loi d’action de masse:
  À l’équilibre thermodynamique:
  Hors équilibre: apparition de phénomènes de Génération - Recombinaison pour permettre au SC de revenir à l’équilibre
    génération (g) ou recombinaison (r) des porteurs libres (n et p) :
      Unité [g]=[r]=s-1cm-3
  Taux net de recombinaison:
avec
externe
interne

## Slide 223: Phénomènes de Génération - Recombinaison
À l’équilibre le taux de génération g est égal au taux de recombinaison r

## Slide 224: Recombinaison: 2 « chemins » possibles (1)
  Recombinaison directe électron-trou
    Processus fonction du nombre d’électron et de trous
    Exemple: type n +excitation lumineuse en faible injection ( ie )
    En régime de faible injection le nombre de porteurs majoritaires n’est pas affecté.

## Slide 225: Recombinaison: 2 « chemins » possibles (2)
  Recombinaison par centres de recombinaison:
    En général ces centres se trouvent en milieu de bande interdite
    Le taux de recombinaison s’écrit:
    où est caractéristique du centre recombinant
  Si les 2 processus s’appliquent:
Équation de
Shockley-Read
Capture d’1 e-par un piège
Capture d’1 h+par un piège ou capture d’1 e- par la BV

## Slide 226: Recombinaison: 2 « chemins » possibles (3)
Si semi-conducteur peu dopé: on applique SR
Si semi-conducteur dopé n:
Si région « vide » de porteurs libres (ex: ZCE)
Avec
Taux net de génération.
Création de porteurs
x
x
x

## Slide 227: Excitation lumineuse
Type P

## Slide 228: Recombinaison radiative et non radiative

## Slide 229: Recombinaisons de surface

## Slide 230: Courants dans les SC
Courant de conduction: présence de champ électrique
  Si E=0, vitesse des électrons=vitesse thermique (107 cm/s) mais => vitesse moyenne nulle car chocs (« scattering ») avec le réseau + impuretés.
  Libre parcours moyen (« mean free path »):

## Slide 231: Vitesse de dérive (« drift velocity »)

## Slide 232: Courants dans les SC
Courant de conduction: présence de champ électrique
  Entre deux chocs, les électrons sont accélérés uniformément suivant
  Accélération:
  Vitesse:
  Mobilité:
Si : 1500 cm2/Vs
GaAs: 8500 cm2/Vs
In0.53Ga0.47As:11000 cm2/Vs

## Slide 233: Courants dans les SC
La densité de courant de conduction s’écrit:
  Pour les électrons:
  Pour les trous:
  Pour l’ensemble:

## Slide 234: Courants dans les SC
Importance de la mobilité sur les composants
  Mobilité la plus élevée possible
  => vitesse plus grande pour un même E
  Facteurs limitants:
    Dopage
    Défauts (cristallins, structuraux, …)
    Température
    Champ électrique de saturation + géométrie

## Slide 235
Variation mobilité en fonction de la température

## Slide 236: Variation de la mobilité en fonction de la concentration en dopants

## Slide 237: Courants dans les SC
Vitesse de saturation des électrons
  La relation linéaire vitesse – champ valide uniquement pour:
    Champ électrique pas trop élevé
    Porteurs en équilibre thermique avec le réseau
  Sinon:
    Au-delà d’un champ critique, saturation de la vitesse
    Apparition d’un autre phénomène: « velocity overshoot » pour des semiconducteurs multivallée.
    Régime balistique:pour des dispositifs de dimensions inférieures au libre parcours moyen (0.01µm)

## Slide 238: Vitesse de saturation
Différents comportement en fonction du SC
Survitesse
(« overshoot »)

## Slide 239
Survitesse dans le cas de SC multi vallées

## Slide 240: Courants dans les SC
Courant de diffusion:
  Origine: gradient de concentration
  Diffusion depuis la région de forte concentration vers la région de moindre concentration .
  1° loi de Fick:
nb d’e- qui diffusent par unité de
temps et de volume (flux)
nb de h+ qui diffusent par unité de
temps et de volume (flux)

## Slide 241: Courants dans les SC
Courant de diffusion: somme des deux contributions (électrons et trous):
  Constante ou coefficient de diffusion

## Slide 242: Courants dans les SC
Courant total: somme des deux contributions (si elles existent) de conduction et diffusion:
D et µ expriment la faculté des porteurs à se déplacer. Il existe une relation entre eux: relation d’Einstein:

## Slide 243: Équations de continuité – longueur de diffusion
G et R altèrent la distribution des porteurs donc du courant
On obtient alors les équations de continuité pour les électrons et les trous:

## Slide 244: Équations de continuité – longueur de diffusion
Exemple: cas où le courant est exclusivement du à de la diffusion:
excitation
n0
Dn0

## Slide 245: Équations de continuité – longueur de diffusion
En régime stationnaire, les dérivées par rapport au temps s’annulent:
Solutions:
Longueur de diffusion: représente la distance moyenne parcourue avant que l’électron ne se recombine avec un trou (qq microns voire qq mm)
Ln ou Lp >> aux dispos VLSI
r et g jouent un petit rôle sauf dans qq cas précis (Taur et al)

## Slide 246: Équation de Poisson
Elle est dérivée de la première équation de Maxwell. Elle relie le potentiel électrique et la densité de charge:
Dans les SC, deux types de charges (fixes et mobiles):
Charge mobiles
(électrons et trous)
Charges fixes
(dopants ionisés)

## Slide 247: Chap 11
Homo-jonction à semi-conducteur

## Slide 248: Homojonction PN
Composant à réponse non linéaire
Dispositifs redresseur ou « rectifier devices »
2 types pour arriver au « même » résultat:
  Jonction PN (notre propos)
  Jonction à contact Schottky (chapitre suivant)

## Slide 249: Mécanisme de formation de la jonction PN

## Slide 250: Mécanisme de formation de la jonction PN
Niveau de Fermi aligné:
équilibre thermodynamique
Processus de mise à l’équilibre
1° phase : processus de diffusion
2° phase : Apparition d’un E interne:
équilibre la diffusion
E int
Recombinaison de
paires e-h

## Slide 251: Tension de diffusion VD ou « built in potential Vb i »
Définition : différence de potentiel entre la région N et la région P
Equation du courant de trous:
Soit encore
ou
En intégrant de la région P à la région N:
Soit finalement:

## Slide 252: Champ, potentiel et largeur de zone d’espace (1)
Equation de Poisson:
Dans la région N et P:
-WP
-WN

## Slide 253: Champ, potentiel et largeur de zone d’espace (2)
Champ électrique E(x)
Continuité du champ en x=0:
-WP
-WN

## Slide 254: Champ, potentiel et largeur de zone d’espace (3)
Potentiel électrique E(x)
Zone de charge d’espace (ZCE)
-WP
WN

## Slide 255: Attention: tout ce que l’on vient de voir était pour V=0. Lorsque la diode est polarisée par une tension V sur P, Vbi doit être remplacée par Vbi - V

## Slide 256: Jonction PN sous polarisation
Cette polarisation va rompre l’équilibre entre les forces de diffusion et de conduction: => apparition d’un courant ?
Hypothèses simplificatrices:
  ZCE vide de porteurs
  Faible injection
  Approximation de Boltzmann
  Toute la tension VA appliquée sur la jonction
  Pas de phénomènes de Génération - Recombinaison

## Slide 257: Jonction PN sous polarisation
Approximation de Boltzmann: L’approximation de Boltzmann consiste à dire que la résultante des courants étant faible devant les composantes de ce courant, on considère que l’on est encore en quasi-équilibre et donc que l’équation du courant est encore valide en remplaçant Vd par Vd -Va:
À l’équilibre, courant nul  deux composantes (diff et cond)
s’opposent. Pris à part , l’ordre de grandeur de ces composantes
104 A/cm2 (soit 1A pour diode typique) or en faible injection I
est de l’ordre de qq mA à qq 10 mA

## Slide 258: Densité de porteurs injectés à la frontière de la ZCE
Si Va=0
Si Va

## Slide 259: Variation de la densité de trous injectés en fonction de Va

## Slide 260: Injection de porteurs
En polarisation directe, phénomènes de diffusion
Une fois injectés, les porteurs diffusent

## Slide 261: Distribution des porteurs dans les régions neutres
Une fois les porteurs injectés, ils vont diffuser dans la région neutre et se recombiner avec les porteurs majoritaires
La distribution va être fonction de la géométrie de la région
Les paramètres discriminatoires : la longueur de diffusion LDn,p des électrons et des trous et la largeur des régions neutres dn,p
dn
dp
Distribution des porteurs minoritaires injectés
a: région qcq, b: longue, c:courte,
-WP 0 WN

## Slide 262: Distribution des porteurs dans les régions neutres
Régions longues ( )
Régions courtes ( )
Régions qcq

## Slide 263: Courant de porteurs minoritaires dans les régions neutres
La distribution connue, on peut facilement calculer le courant qui est un courant de diffusion:
Hypothèse : pas de Phénomènes de G-R dans la ZCE
On obtient la formule classique:
JS est le courant de saturation de la diode,
ou courant inverse théorique

## Slide 264: Courant de porteurs minoritaires dans les régions neutres
Régions courtes
-WP 0 WN
Régions longues
Régions qcq
a: région qcq, b: longue, c:courte,
Courant de porteurs minoritaires

## Slide 265: Génération –recombinaison dans la ZCE
Génération en inverse
Recombinaison en direct

## Slide 266: La diode réelle : Phénomènes de génération-recombinaison dans la ZCE
On affine le modèle on tient compte de la G-R dans la ZCE
Mécanisme connu (Shockley-Read)
On sait également que
Si on suppose np constant dans la ZCE et >> (en polarisation directe) , le taux r est max pour n=p, soit encore

## Slide 267: La diode réelle : Phénomènes de génération-recombinaison dans la ZCE
Le courant de génération recombinaison dans la ZCE s’écrit alors:
En polarisation inverse ( ), le taux est négatif ( ) et devient un taux net de génération
En polarisation directe , le taux est rmax=cte et le courant est un courant de recombinaisons.

## Slide 268: La diode réelle : Phénomènes de génération-recombinaison dans la ZCE
Le courant de génération recombinaison dans la ZCE s’écrit alors:
Le courant global en intégrant cet effet s’écrit:
Facteur d’idéalité:

## Slide 269: Diode en polarisation inverse: claquage de la jonction
Effet thermique
Effet Zener:
  Passage direct de la BV à la BC par effet tunnel (0) si champ électrique supérieur à Ecritique
Effet Avalanche:
  Avant le « tunneling », accélération des électrons qui excitent par impact des électrons de BV vers BC (1,2,3) etc….
Perçage ou « punchtrough »

## Slide 270: Jonction en régime dynamique: capacités de la jonction
Capacité associée à charges
2 types de charges dans la jonction
  Fixes (les dopants ionisés) dans la ZCE
  Mobiles (les e- et h+) injectés en direct
2 types de capacités
  Capacité de transition ou de la jonction
  Capacité de diffusion ou stockage

## Slide 271: Capacité de transition ou de jonction
Elle est simplement associée à la charge Q contenue dans la ZCE
Soit:

## Slide 272: Capacité de diffusion ou de stockage
Traduit le retard entre la tension et le courant
Associée aux charges injectées dans les régions neutres:
Densité de trous excédentaires
dans la région neutre N
X=Wn

## Slide 273: Capacité de diffusion ou de stockage
L’expression précédente peut se mettre sous la forme:
avec
L’expression du temps peut être simplifiée en fonction de la « géométrie » de la diode:
  Diode courte:  temps de transit
  Diode longue :  durée de vie

## Slide 274: Capacité de diffusion ou de stockage
Cette étude dans la région N est valable dans la région P, et en final on obtient:
Soit à partir de :
Facteur qui dépend de la géométrie
(2/3  courte)
(1/2  longue)

## Slide 275: Capacité de diffusion ou de stockage

## Slide 276: Schéma équivalent jonction pn

## Slide 277: Jonction PN en commutation

## Slide 278: Jonction PN en commutation
Tant que l’excédent de trous en Wn est positif
 Diode polarisée en direct
 Temps de stockage ie
Wn

## Slide 279: Jonction PN en commutation
Problème majeur dans les composants à porteurs minoritaires:
  Expression du temps de stockage:
  Expression du temps de descente

## Slide 280: Diode Tunnel – diode Backward
(a)
(e)
(d)
(c)
(b)

## Slide 281: Diodes PIN
Dispos VLSI modernes  très fort champ électrique
Pb d’avalanche et effet de porteurs chauds
Solutions:
  Réduction du champ par augmentation de la ZCE
  Incorporation d’une couche « non dopée » dite intrinsèque d’où le nom !
-
-
+ + + +
Déplétion région
Région p
Région n
couche
intrins.
d
x
r(x)
-Wp
+Wn

## Slide 282: Diodes PIN

## Slide 283: Chap 12
Diode Schottky / Contact Ohmique

## Slide 284: Contact Métal/SC: diode Schottky
Plusieurs applications:
  Interconnexions
  Contact Ohmique
  Diode à barrière Schottky
  Survol des jonctions Isolant/SC
  Comparaison PN vs Schottky

## Slide 285: Diode Schottky
Quelques définitions (2!)
  Travail de sortie : Le travail de sortie est l’énergie qu’il faut fournir à un électron dans le métal pour l’extraire du métal. On l’appellera et son unité sera l’électronvolt. Il est définit comme la différence entre le niveau de vide et le niveau de Fermi dans le métal.
  Affinité électronique :l’affinité électronique qui est la différence d’énergie entre le niveau de vide et la bande de conduction BC.

## Slide 286: Diode Schottky
Formation du contact:
  Ici
  Apparition d’une barrière énergétique pour les électrons du métal :
  Apparition d’une barrière énergétique pour les électrons du SC :

## Slide 287: Contact ohmique ou redresseur ?
Semi-conducteur type n
« ohmique »
« redresseur »

## Slide 288: Contact ohmique ou redresseur ?
Semi-conducteur type p
« ohmique »
« redresseur »

## Slide 289: Contacts Ohmiques
« arrivée » des interconnexions sur le dispositifs.
Un contact ohmique:
  Pas de chute de potentiel
  résistance au courant la plus faible possible
Comment ?

## Slide 290: Contacts Ohmiques
réalisation d’un contact ohmique
  Il faut sur-doper le SC à l’interface
  Le courant passe essentiellement par effet « tunnel ».

## Slide 291: Caractéristiques Capacité – Tension C(V).
Résultats identiques à une jonction P+N:

## Slide 292: Courant dans une diode Schottky :I(V)
Plusieurs mécanismes responsables du courant:
  Courant thermo-ionique
  Courant tunnel (SC fortement dopé)
Différence fondamentale par rapport diode PN:
  Courant direct  courant de majoritaires !!

## Slide 293: Courant dans une diode Schottky :I(V)
Courant thermoïonique: les électrons qui arrivent à
franchir la barrière e(Vbi-V) forment ce courant:
avec
Soit encore :

## Slide 294: Courant dans une diode Schottky :I(V)
On peut montrer (Singh) que le flux d’électrons franchissant la barrière de potentiel est où est la vitesse moyenne des électrons .
Le courant d’électrons du semi-conducteur vers le métal est alors simplement donné par :
Si la tension de polarisation est nulle, il y a équilibre entre le courant M -> SC et le courant SC -> M, le courant est nul.

## Slide 295: Courant dans une diode Schottky :I(V)
Si on polarise le système, IMS = cte = IS et le courant est donné par:
Ce qui se réécrit ( dans la statistique de MB):
constante de Richardson

## Slide 296: Courant dans une diode Schottky :I(V)
L’autre composante majeure du courant:
  L’effet tunnel (cas de diode fortement dopée)
avec

## Slide 297: Circuit équivalent en petits signaux
Éléments du circuit équivalent:
  Résistance dynamique
  Capacité différentielle ou de jonction
  Résistance série de la diode
  Inductance parasite
  Capacité « géométrique » de la diode
Cs
rd

## Slide 298: Comparaison PN vs Schottky
Diode p-n
Diode Schottky
Courant inverse fct des
majoritaires => forte
dépendance en température
Courant direct fct des
minoritaires injectés depuis
les régions n et p
Nécessité de polariser le
« dispo » pour mise en
.conduction
Commutation contrôlée par
la recombinaison (disparition)
des porteurs minoritaires
Courant direct fct des
majoritaires
Tension de mise en
conduction faible
Commutation contrôlée par
Thermalisation des électrons
Injectés => qq pico-secondes
Courant inverse fonction de majoritaires qui « saute » la barrière  dépendance en température plus faible

## Slide 299: hétérojonction
Contact entre 2 matériaux semiconducteurs différents  gaps différents  discontinuité des bandes à la jonction.

## Slide 300: Mise à l’équilibre SC(n)/Sc(P)

## Slide 301: Mise à l’équilibre SC(n)/Sc(N)

## Slide 302: Création d’un gaz électronique bidimensionnel

## Slide 303: CHAP 13
Bipolar Transistor

## Slide 304: Bibliography:
  H. Mathieu, « Physique des semi-conducteurs et des composants électroniques », 4° édition, Masson 1998.
  D.A. Neamen, « semiconductor physics and devices », McGraw-Hill, Inc 2003.
  P. Leturcq et G.Rey, « Physique des composants actifs à semi-conducteurs », Dunod Université, 1985.
  J. Singh, « semiconductors devices :an introduction », McGraw-Hill, Inc 1994.
  Y. Taur et T.H. Ning, « Fundamentals of Modern VLSI devices », Cambridge University Press, 1998.
  K.K. Ng, « complete guide to semiconductor devices », McGraw-Hill, Inc 1995.
  D.J. Roulston, « Bipolar semiconductor devices », McGraw-Hill, Inc 1990.

## Slide 305: Plan
Geometry
Principle of operating
Static characteristics
Ebers-Moll Equations
Static parameters ( gain…)
Second order effects
Switching performances
Transistor in HF domain
Hetero-junction Bipolar Transistor (HBT or TBH)

## Slide 306: Geometry
Geometry:
  Lateral
  Vertical
For digital circuits, vertical design
lateral
vertical
npn
B
C
E

## Slide 307: Geometry for IC
Muller et Kamins, « device electronics for IC »,2nd Ed., Wiley, 1986

## Slide 308: Geometry with insulating oxide
Muller et Kamins, « device electronics for IC »,2nd Ed., Wiley, 1986

## Slide 309: BJT always present: why?
speed
Low noise
High gain
Low output resistance
  Still present in mobile phone ( analog part)
  Low density, mainly in power stage
  BiCMOS
Analogue
amplifier

## Slide 310: Working principle
2 PN Junctions with one common region (base)
  The first Junction (EB) will inject carriers
  The second one (CB) will collect carriers
The base must be thin (lower than diffusion length)

## Slide 311: Working principle
Reverse biased Junction:
  Low current due to empty tank , reservoir.
  By modifying the filling of the tank, we can modulate the collected current (collector)
  We fill the reservoir ( the base) par a forward bias of the EB junction.

## Slide 312: Working principle
The reverve biasing CB junction creates a favorable electric field for the collect
Conditions:
  Thin base:
    Avoid recombination effects
  Ligthly doped base compared to emitter
    favors one type of injected carriers (better injection efficiency)

## Slide 313: Statics characteristics
NPN Transistor
NPN Transistor

## Slide 314: Minority carrier distribution in a forward biased npn transistor
ideal
With recombination

## Slide 315: Statics characteristics + simplifying hypotheses
NPN Transistor
No recombination in the Base ! ( )
1D Approximation
Homogeneous doping in the Base
Low Injection

## Slide 316: Current components in the NPN Transistor
In the neutral Base region:
  Fundamental equation
  and ,
  Integrating from E-B to C-B:
  We obtain:
  In forward active regime, Jn is negative ( e- toward positive x)

## Slide 317: Current components in the NPN Transistor
and:
So:
with :
Saturation current of electrons in the PN narrow junction ( or without recombination in the Base).
Gummel number in the Base (s/cm4)
in the case of uniform base doping

## Slide 318: Current components in the NPN Transistor
Emitter current
Collector current
We get:
E
B
C
JpE
Jn
JpC
IE
IB
IC
NPN

## Slide 319: Current components in the NPN Transistor
And :
E
B
C
JpE
Jn
JpC
IE
IB
IC
NPN

## Slide 320
Forward active region:
  E-B (forward) and C-B (reverse)
Statics characteristics

## Slide 321: Gummel number concept
The concept of a Gummel number simplifies the IC model because GB contains all the subtleties of transistor design that affect IC:

## Slide 322
Emitter injection efficiency:
DC common base current gain:
DC common emitter current gain :
NB:if we neglect recombination process and are equivalent
Statics characteristics

## Slide 323
Base transport factor:
  Take into account recombination in neutral base region
Statics characteristics

## Slide 324
Recombination factor:
  Take into account recombination in depleted base region
with WT, width of E-B space charges.
When we add up all the contribution to the base current we get:
Statics characteristics

## Slide 325
The common emitter gain can be expressed as:
Statics characteristics
    IB intrisic base current (no recombination)
    IrB recombination current in the neutral base region
    IrD recombination current in the depletion zone of EB junction
If VBE>0,72V then exp() larger than 106
Modern Transistors:

## Slide 326: Other modes of operation
Saturation mode (regime):
  The two junctions are forward biased.
QS1
nex(0)
WB
QS2
nex(W)
WB
nex(0)
nex(W)
QS1+QS2
WB
E
B
C

## Slide 327: Saturation mode
Low injection : (QS<<QB):
  Current is due to saturation charge injected into the base, ie QST = QS1 +QS2
  If we deal with « narrow » junction, this charge is simply given by the surface of ½ trapeze (linear decay)

## Slide 328: Saturation mode
Low injection: (QS<<QB):
  An other « view » of saturation charge (from Ablard):
    We consider transistor in active mode with a charge QSN and a charge QSAT (we have to determine) which supply the same saturation current Icsat.
0
WB
n(x)
Base
QSN
QSAT
We get :
Responsible for the degradation of dynamic performance
QST = QS1+QS2=QSN+QSAT

## Slide 329: Nonideal Effects
« Gummel plot »:
  Graph of IC and IB versusVBE
1
2
3

## Slide 330: Nonideal Effects
  Early effect / collector punchthrough
  Base – collector junction breakdown
  Emitter and Base serie resistance
  Ic « collapse » fort high current
  « crowding effect »

## Slide 331: Early effect / collector punchthrough
At "first glance" Ic is independent of VCB
In fact we have the modulation of the width of the neutral region in the base, so in the same way QB+QS , and so Ic !
if VBC
WBeff
Ic
ZCE B-C

## Slide 332: Early effect / base punchthrough
Collector current is due to diffusion of electrons in the base
( h22 )

## Slide 333: Early effect / base punchthrough
At the limit:
  The BC space charge « depletes » totaly the neutral base
  collector injects directly current into the emitter because energy barrier is lowering
  Current only limited by serie resistance Rserie from E and C
  For a thin Base region, need to increase base doping to limit SCE enter into the base

## Slide 334: « crowding effect »
The view of a 1D devices is an approximation
Drop voltage IR in the base.
The edge of the emitter contact is more biased than the core/center
Favour a high density of current essentially along the edges
Not a good thing for high power devices
Solutions: interdigitated approach

## Slide 335: Bipolar Transistor: a switch ?
ON state: the switch is closed (saturation mode)
OFF state: the switch is open (cutoff mode)

## Slide 336: Bipolar Transistor: a switch ?
Input signal as low as possible
input power as low as possible
common emitter

## Slide 337: Bipolar Transistor: a switch ?
Switching velocity?
Limiting factors?
Turn on transient:
  Continuity equation for the charge:
Base charge can be written:
Collector current is given by:
transit time
in the base (narrow)

## Slide 338: Bipolar Transistor: a switch ?
Turn on:
  IC increases until the saturation regime is reached:
  (we neglect VCEsat)
  The limit charge QB(ton) to saturate the transistor is given by :
  The on state time is given by:

## Slide 339: Bipolar Transistor: a switch ?
Remark: the charge can increase over QB(ON) to over saturate the transistor.this charge is injected from the collector
Turn off time : input with a « 0 »:
  Evacuation of the stored charge
    This is the storage time ts
    after, this is the same mechanism than for PN Junction
Final value:

## Slide 340: Bipolar Transistor: a switch ?
Storage time (desaturation) limits the switching time
2 ways to reduce it:
  Add impurities which decrease strongly the lifetime into the base (pb with transport factor)
  Schottky Diode in // with CB junction: avoid saturation of the transistor

## Slide 341: AC signal : equivalent circuit
Cµ
IB
Ib
Ic

## Slide 342: Transistor and ac signal: equivalent circuit
Transconductance :links the variation of the collector current to the base – emiter voltage:
Input resistance : links the variation of Base current to the base – emiter voltage:
Output resistance:

## Slide 343
Capacitance :
  Storage capacitance
  transit time
Capacitance : CB junction capacitance reverse biased
Collector – Substrate (depletion layer) capacitance:
Transistor and ac signal: equivalent circuit

## Slide 344: Transistor and ac signal: equivalent circuit
Cut off frequency (current gain =1 when load as a short circuit )
  We neglect r0
Current gain is given by:

## Slide 345: Transistor and ac signal: equivalent circuit
In modern devices , in general
At low frequency:
At high frequency, the imaginary term dominates and :

## Slide 346: Transistor en ac: schéma équivalent
We get the « cutoff frequency » by considering iC/iB=1
By replacing all the terms by their expressions
Forward Transit time
Resistance neglected

## Slide 347: Transistor en ac: schéma équivalent
Maximun oscillation frequency Power gain=1
  Laborious and tedious calculation/ we have to take into account the base resistance

## Slide 348: Heterojunction Bipolar Transistor
Current gain:
In the case of narrow base:

## Slide 349: Heterojunction Bipolar Transistor
If we want a gain b with a high value, we need a close to 1. It means:
  Lowering base doping
  Lowering base width (careful with punchthrough!)
Increase of the base resistance  fmax decreases

## Slide 350: Heterojunction Bipolar Transistor
Other solution:
  Increase emitter doping
    Improve emitter efficiency
  Problem: « gap shrinking » 
  This « problem » can be transform in opportunity !! (next two slides)

## Slide 351: Heterojunction Bipolar Transistor
We see that it is difficult to have at the same time a large emitter doping, a lightly doped and thin base and a large gain

## Slide 352: Heterojunction Bipolar Transistor
We design a structure with a negative energy gap difference: this is an HBT

## Slide 353
Requirements for a bipolar device
    High gain
    High emitter efficiency
    High speed
Demands and Problems for a BJT
Demands
Problems
Heavy emitter doping
Bandgap shrinkage causing base injection
Low base doping
Narrow base width
High base resistance
Solution: Heterojunction Bipolar Transistors
Emitter can be heavely doped using a SC with Eg larger than the base semiconductor
Base can be heavely doped and be made narrow without increasing base resistance
Collector can be chosen from a material to increase breakdown voltage
(From Singh)

## Slide 355: Transistor with a Silicon – Germanium base
Electrons density
emettir
collector
base
Improve gain
Improve transist time
Increase Early voltage